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ÜRÜN ANALİZ SERTİFİKASI
	Ürün Kodu
	LYKB

	
	
	
Tarih
	


	Müşteri Adı:
		



	Müşteri Sipariş No:
	


	Ürünün Adı:
	Koruyucu Film

	Sipariş Miktarı:
	

	Filmin Rengi:
	
	İrsaliye:
	



	MALZEME CİNSİ
	LDPE-UV (%1,5-2 UV Katkısı)

	MALZEME TİPİ
	BOBİN

	MALZEME ENİ
	
TALEBE GÖRE

	MALZEME KALINLIĞI
	
TALEBE GÖRE

	YAPIŞKAN CİNSİ
	AKRİLİK

	YAPIŞMA ŞİDDETİi (gr/25mm)”
	100GR(+/-20)

	CORONASIZ COF
	0,18-0,25 (ASTMD 1894-78)

	CORONALI COF
	0,20 > (ASTMD 1894-78)

	YOĞUNLUK
	ISO 1183 0,914 - 0,923 c/cm²

	UZAMA-MD (%)
	500 <

	UZAMA-TD (%)
	600 <

	PUSULULUK
	ASTM -D-1003 12

	PARLAKLIK MİN.-MAX
	60 (ASTM-D-2457) - 90




Bazı film özellikleri zamanla bozulabilir, bu yüzden belirtilen film özellikleri ; %75 bağlı nem altında,
+10 ve +30C arasında, doğrudan güneş ışığından ve güçlü kokulardan uzak depolandığı durumda filmin teslimat tarihinden itibaren max. 6 ay geçerlidir. Uygulandığı yüzeyden en geç1 ay içinde sökülmelidir.
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